[image: image14.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

预制构件生产方案
[image: image1.emf]一、叠合墙板生产工艺流程：
叠合墙板生产工艺简要说明：
1.清扫台模：台模移动，清扫机固定，利用清扫机上的清扫设备将台模清理干净。遇到设备清理不干净的情况，再进行人工二次清理。
[image: image20.jpg]



2.机械手支模：机械手会根据预先输入的图纸进行边模放置。
[image: image2.emf]
3.布置钢筋：根据图纸要求，进行钢筋网片以及箍筋笼的放置。
[image: image3.jpg]



4.安放预埋件：将各类预埋件通过热熔胶安装在台模上或者通过铁丝绑扎在钢筋上。
[image: image4.jpg]///,, llll\\




5.混凝土浇筑：台模传送至混凝土浇筑工位，混凝土进行浇筑，并进行高频振捣。
[image: image5.emf]
6.养护窑养护：通过码垛机将浇筑完成的台模送入养护窑，蒸汽养护（一般为8小时）。
[image: image6.emf]
7.出养护窑脱模：养护完成后，通过机械手将边模以及窗户模具拆除。
[image: image14.png]8.翻转组合：将内墙运送至外墙浇筑工位，通过翻转机将内板与浇筑完成的外板组合。
9.养护窑二次养护：将加工完成的叠合墙板运送至养护窑进行二次养护。
10.出养护窑脱模：养护完成后，通过机械或者手工将边模以及窗户模具拆除。
11.起吊运出：立起机立起，通过行车将叠合墙板吊到相应位置，运到临时存放区域。
[image: image7.emf]
10.起吊运出：立起机立起，通过行车将叠合墙板吊到相应位置，运到临时存放区域。
[image: image8.emf]

2、 异形构件生产工艺流程：
[image: image15.png]WEEH | O [RRF| o> |[ARHE | o |wHFuEr | o Rk o |

B < |rrarr| o (mems | o [sewese] o [ gg o [Rrwk

il





异形构件生产工艺简要说明：
1.清理模具：人工用钢刷清理模具，直至模具上无任何混凝土或者其他胶合剂残留。
[image: image9.jpg]



2.布放构件模具：人工组装模具，并且检验模具腔体内侧尺寸形状是否正确。
3.涂刷脱模剂露骨料：对于整个模具的内腔涂刷脱模剂，构件指定水洗粗糙面位置涂刷露骨料。
[image: image10.jpg]



[image: image16.png]


4.绑扎钢筋：根据图纸要求，进行钢筋网片以及箍筋笼的放置。
5.安放预埋件：将各类预埋件通过热熔胶或者螺栓固定安装在模具上。
[image: image11.jpg]



6.混凝土浇筑：搅拌站通过转运料斗将混凝土运送至固定模台工位，浇筑混凝土。
[image: image12.jpg]



7.混凝土振捣：混凝土振捣通过使用振捣棒振捣，振捣方式需快插慢提，用肉眼观察有大量气泡从混凝土中冒出，振捣至无气泡冒出为止。
[image: image17.jpg]



8.抹光：人工进行粗抹和细抹两道工艺，将初养完成的构件进行抹平、抹光。
[image: image13.jpg]



9.养护起吊。
PC构件常用通病以及防治措施
1.麻面（混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点、表面粗糙，无钢筋外露现象）
预防措施：制模前，模板表面清理干净，不得粘有水泥砂浆等杂物，并仔细涂刷脱模剂，不得漏刷；混凝土震捣时，注意震捣时间，不得长时间震捣同一处，防止水泥浆流失。
治理措施：用1：2水泥砂浆制成塑态体，修补后1小时再次收光抹平，并用同种水泥灰浆刷抹。或者用水泥净浆和修复砂浆修复。
2.蜂 窝（混凝土局部出现酥松、砂浆少石子多、石子之间形成类似蜂窝状的窟窿）
预防措施：仔细设计混凝土配合比，严格控制混凝土搅拌质量，保证混凝土计量准确、拌合均匀、坍落度适合；到现场的混凝土保证具有良好的和易性、流动性、保水性，符合设计坍落度的要求；混凝土从装车到现场，时间不大于2 小时；浇筑高度超过2m，设置串筒或溜槽；竖向浇灌混凝土分层分批浇灌，分层震实；浇筑过程中，专人检查模板是否牢固、是否有严重的漏浆现象；模板下脚做砂浆找平层，有空隙的地方用腻子嵌实，防止模板下脚漏浆，造成“烂脚”现象。
治理措施：情况较严重的蜂窝现象，应先凿除混凝土表面酥松层，露出坚实的混凝土，用水冲刷干净后，用表面修复砂浆对其表面进行修复，达到产品要求。
3.表面不平整（混凝土表面凹凸不平，厚度不均）
预防措施：保证定位线位置准确，顺直，模板放置严格按照定位线位置；混凝土浇好以后，必须具有一定强度后（1.2Mpa）方允许人员走动。
治理措施：混凝土表面不平整现象较严格，需用表面修复砂浆对其表面进行修复，达到产品要求。达不到要求，无法处理，作废品处理。
4.温度裂缝（温度裂缝分为表面、深进和贯穿三种类型，表面温度裂缝走向无一定规律，梁板结构或长度尺寸较大短边，大面积结构裂缝常纵横交错；深进和贯穿温度裂缝，一般与短边平行或接近于平行，裂缝沿全长分段出现，中间较密；）的构件裂缝多平行。
预防措施：预防表面温度裂缝，可以从控制构件内外不出现较大的温差；混凝土浇筑后及时覆盖帆布盖等保温措施并浇水湿润；延长拆模时间，增加保温层；应注意混凝土块体中心温度与表面温差不大于25℃。预防深进和贯穿温度裂缝，应尽量选用低水化热的矿渣水泥或粉煤灰水泥配置混凝土；在混凝土中掺加适量的粉煤灰、减水剂等来减少水泥用量，降低水灰比（0.6 以下）减少水化热；混凝土浇筑时，必须加强震捣。混凝土浇筑后， 要加强表面保温；冬季施工，应适当延长构件拆模的时间，并视情况在板上覆盖帆布盖等保温材料控制混凝土内外温差。
治理措施：视表面温度裂缝大小，用表面修复砂浆对其表面进行修复，达到产品要求。
PC构件堆放
存放预制构件应符合下列要求：
1  经检验的预制构件，应按安装位置以及安装顺序存放，并有明确的标记。堆垛应布置在吊车工作范围内，堆垛之间宜设宽度为0.8-1.2m的通道。
2  叠合式墙板可采用靠放。采用靠放架时，应对称靠放，倾斜度保持在5度-10度之间，对门窗口角部应注意保护，靠放支架应有足够的刚度，并需支垫稳固，防止倾倒或下沉。
3  水平分层堆放时，应分型号码垛，预制楼板每垛不宜超过6块，预制墙板每垛不宜超过5块。应根据各种构件的受力情况正确选择支垫位置，最下边一层垫木应是通长的，层与层之间应垫平、 垫实，各层垫木必须在一条垂直线上。
PC构件成品保护
1. 预制外墙板饰面砖、石材、涂刷表面采用贴膜保护。
2. 预制构件暴露在空气中的预埋铁件应镀锌或涂刷防锈漆；预留钢筋涂刷阻锈剂、涂抹环氧树脂类涂层、包裹掺有阻锈剂的低标号混凝土、包裹掺有阻锈剂的水泥砂浆、封闭特制的封套或采用电化学方法。
3. 预埋螺栓孔应用海绵棒进行堵塞，防止混凝土浇捣时将其堵塞。外露螺杆应套塑料帽或泡沫材包裹以防碰坏螺纹。
4. 对连接止水条、高低口、墙体转角等易损部位，采用定型保护垫块或专用套件加强保护。
PC构件运输存储
1. [image: image18.jpg]> 16-03-25
_4’ [



[image: image19.png]BHS 0B+ 72 Microsoft PowerPoint J&TXH (2) - PowerPoint

BTl 72 ®. mr um oam odemm mE
ﬁ“;m =) Bt~ 8 - A A | A I se=mm EENNOO D.. () DpiEs - MhER
e e DEE [lxssca oA LY asEJ ey TORRE - EE

[CRARTAN IS - REETCCRERN

6655 Smarthrt
w5

2F

- YRR ofR- 8%
B o TR

IR | D | SRBENEEH | D | HlEw

SRELIRP | (O | BELRS | (O | wRREL | | Tmingy

4

%

e | =

O | MPERP | ) | BEER | ) | AuERE

4

HFREE

AR
SLPRI-ES ¥T

oS

‘.‘CIE)‘%E 1%, 2% R wehE)
. AaEEEIEEEIEEE



预制构件送往工地或转运储存场时，一般属于较长距离的运输。因为形式在公共道路上，通长会采用符合公共交通管理规定的大货车来运送构件，常见的有斗式大货车及连结平板式货车。
1) 储存场地面应平稳扎实
不使用泥土地面，容易泡水松软；
不使用沥青地面，容易日晒软化；
建议使用混凝土地面；
可以使用级配加型钢作为底层支承；
2) 支承用枕木（钢架）应稳固不倾倒
枕木不可采高低放，易倾倒；
不可使用拼迭式枕木；
支撑枕木（H/W）>2时，应该用一体成型钢架；
3) 预制墙板、楼板储存规定
预制构件储存规定应依据现行规范：
堆置高度限制：
i. 不得超过2.4米
ii. 不得超过6层
支承枕木（支承块）位置：
iii. 支承枕木宜置于吊点下方；
iv. 一般预制墙板标准证明间距是0.2L-0.6L-0.2L，L为构件长度；
v. 枕木间距不小于堆放高度的二分之一；
vi. 各层支承枕木相对位置应在同一垂直线上；
vii. 由下至上，长、宽越大，板片越需置于下层；
viii. 墙板长宽超过9米以上时，应增加支承枕木，降低变形可能性。
4) 预制梁柱储存规定
a) 堆置高度限制
i. 不得超过2.4米；
ii. 不得超过3层；
b) 支承枕木位置
i. 支承枕木应置于吊点下方或外侧；
ii. 一般预制梁标准支承枕木间距为0.2L-0.6L-0.2L为构件长；
iii. 预应力梁（楼板）的支承枕木位置应放于梁端50cm处；
iv. 两枕木的间距不小于堆置高度的二分之一；
v. 各层支承枕木的相对位置应在同一垂直线上；
vi. 预制叠合梁的支承应避免单层多点。
































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

