[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

               施工技术交底签证表

工程名称  广乐高速公路            交底编号                                      

交底里程LK21+165~LK25+652.875   交底项目                  
	交底内容：

钢筋镦粗直螺纹机械连接技术交底

1、材料、设备准备 
（1） 材料的品种规格的规格、型号以及钢筋的品种、规格必须符合设计要求。

（2）套筒与锁母材料应采用优质碳素结构钢或合金结构钢，其材质应符合《优质炭素结构钢标准》GB/T 699-1999规定 。

（3）成品螺纹套筒应由产品合格证；两端螺纹孔应有保护盖；套筒表明应有规格标记。

（3）切割机、钢筋滚轧直螺纹成型机、普通扳手及量规。
2、工艺流程

钢筋镦粗直螺纹连接工艺流程 ：

钢筋端面平头→端头镦粗→钢筋套丝→丝头质量检查→戴帽保护→存放待用→钢筋就位→拧下钢筋保护帽和套筒保护塞→接头拧紧→对已拧紧的接头作标记→施工检验

3、施工方法 
（1）钢筋下料 
钢筋下料前检查钢筋待加工的端部是否有弯曲现象，如有应先调直。如果发现钢筋端面不平齐的要用无齿锯切掉2~3cm，以确保钢筋端面与钢筋轴线垂直。为保证钢筋连接时钢筋丝头在连接套筒中的对顶效果，钢筋端部不得产生马蹄形。 钢筋下料严禁使用氧割和其他热加工的方法切断钢筋。
（2）端头镦粗

钢筋镦粗用的镦粗机能自动实现对中、加紧、镦粗等工序，每次镦粗所需时间为30s-40s，镦粗加工操作中要保证镦粗头与钢筋轴线不得有大于4°的偏斜，不得出现与钢筋轴线相垂直的横向表面裂缝。发现外观质量不符合要求时，应及时割除，重新镦粗，不允许将带有镦粗头的钢筋进行二次镦粗。

镦粗头示意图如下：

[image: image1.png]SRR





（3）套丝加工

①加工合格的镦粗钢筋在钢筋套丝机上逐个套丝，丝头质量要求：有效螺纹不得少于设计规定，牙顶宽度大于0.3P(P为螺纹螺距)的不完整螺纹不应超过3牙，且累计长度不得超过两个螺纹周长。丝头有效长度不得小于1/2相应规格的连接套筒长度。

②加工钢筋螺纹的丝头、牙形、螺距等必须与套筒牙形、螺距一致，且经配套的量规检验合格。

②加工钢筋螺纹时，应采用水溶性切削润滑液；不得用机油作润滑液或不加润滑液套丝。

③加工合格的钢筋丝头螺纹，表面应干净、完好无损、不带铁屑油渍等杂物。。

④经自检合格的钢筋丝头，应对每种规格加工批量随机检10%，且不少于10个，并填写钢筋螺纹加工检验记录，如有一个丝头不合格，即应对该加工批全数检查，不合格丝头应重加工，经再次检验合格方可使用。

⑤已检验合格的丝头，应加以保护加戴保护帽，按规格分类堆放整齐待用。 
钢筋套丝示意图如下：

[image: image2.png]



  ΦM-丝头直径 t-螺距 Φ-钢筋直径 L -螺纹长度

钢筋螺纹加工参数表

[image: image3.png]AN | 2R

o 16 18 2 B 25 2% 32 36
i g A2 ) A50)
r 2
AIICT | 15020015 [ 1695015 | 1885015 | 2085015 | 2575015 | 2662015 | 305015 | 3452015
M 161-164 | 182185 | 02-205 225 | 352255 | 282 85 364367
L w225 | 22525 | 215 2730 | 205325 7550
g 60 ) o 60 ) 0 ) 0




注：套筒拧紧后允许外露面1~2扣。

（4）钢筋套筒连接 
标准型连接套筒的基本参数

钢筋直径

套筒长度（mm）

套筒外径（mm）

螺距（mm）

Φ22

≥60

≥36

≥2.5
Φ25

≥66

≥40

≥3

Φ28

≥72

≥44

≥3

Φ32

≥78

≥50

≥3

Φ36

≥91

≥55

≥3

①连接钢筋时，钢筋规格和套筒的规格必须一致，钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外径和套筒匹配。并确保钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损。 
②直螺纹接头的连接，应用管钳或扳手进行施工。 
③连接钢筋时，应对准轴线将钢筋拧入套筒。 
④接头拼接完成后，钢筋接头处两根钢筋的丝头应在套筒中间位置相互顶紧，单边外露丝扣不得超过一个完整丝扣或三个半扣。加长型丝扣的外露丝扣数不受限制，但应有明显标记，以检查进入套筒的丝头长度是否满足要求。
⑤用扭力扳手按下表规定的接头拧紧力矩值抽检接头的施工质量。

直螺纹钢筋接头拧紧力矩值（下表）

 [image: image4.png]LR Com) 1618 | 20~22 | 2! 32 | 36—40

RN N ew 100 200|250 320 | 350





扭力扳手由技术提供单位提供，且只能与同规格钢筋接头对应使用，使用过程中，扭力扳手发出清脆的响声时，即达到该规格接头的拧紧力矩值。

⑥接头、连接套筒分类及安装示意： 
[image: image5.png]


 
4、质量要求
①本工程主筋直径≥22mm以上钢筋采用机械接头等强连接，接头错开布置，在任一接头（含机械接头和焊接接头）中心至长度为钢筋直径的35倍，且≥500mm。

②机械连接接头等级为A级。

③钢筋的检验标准值应符合现行国家标准《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204－2002。

④钢筋丝头、套筒质量检验 
[image: image6.png]T | s BRER
P, T AR LT R T o,
WL N
VP | e ot ok
3 [T | Kk R
+ ey |URERRRAR A
T 130 TR 16 7« BN AT R P (P )
2) LRI AR
7 | R [ETE
| SO | B, L g W TR
3 [ORICT | RIS A R
3 [ BBUCT | RGENARE N, (RSP IR R AR 3P








交底人：                      复核人：

接底人：                      日  期：

[image: image7.png]





















































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]